комплексная оценка технического состояния и коррозионного

износа обсадных эксплуатационных колонн скважин

с применением сканирующего магнитного интроскопа МИ-50

Методика выполнения опытно промысловых работ (ОПР)

Москва 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

2.	Функциональные требования	3

3.	Требования к условиям и средствам проведения ОПР	4

4.	Порядок проведения ОПР	6

5.	Требования обеспечения безопасности при проведении испытаний	7

Приложение А	8

Приложение Б	9

Приложение В	10

Приложение Г	12

# Общие положения

  - Наименование опытно-промысловых работ (ОПР): комплексная оценка технического состояния и коррозионного износа обсадных эксплуатационных колонн (ЭК) скважин с применением сканирующего магнитного интроскопа МИ-50.

  - Цель проведения ОПР: применение/внедрение скважинного магнитного интроскопа МИ-50 (далее «интроскоп») для выявления дефектов в теле трубы обсадной эксплуатационной колонны и оценки на этой основе срока безопасной эксплуатации скважин.

  - В ходе ОПР осуществляется выявление дефектов в ЭК путем проведения диагностического обследования заявленных интервалов предоставленных для ОПР скважин с помощью интроскопа.

  - Общие требования к проведению ОПР.

    - ОПР проводятся с участием специалистов на « » скважинах ОАО «________________              ».

    - При ОПР выполняется выявление дефектов в теле обсадной эксплуатационной колонны и недоворотов в муфтовых соединениях.

    - Требования к условиям, средствам проведения ОПР и интроскопу, установленные в настоящей Методике, являются обязательными при проведении работ.

    - ОПР осуществляются в порядке и с соблюдением требований обеспечения безопасности, утвержденных в данной Методике.

  - Порядок приемки результатов ОПР и отчетных материалов.

    - ОПР проводятся в присутствии комиссии с включенными в нее представителями и ООО «________________»                  .

    - О начале, времени и месте ОПР, номерах и подлежащих обследованию интервалах скважин члены комиссии оповещаются письмом от ООО «________________»                   не позднее, чем за 10 суток до начала полевых работ.

    - По окончании ОПР оформляется Акт проведения ОПР, к которому прилагается «Технический отчет», включающий в себя:

    - данные по выявлению дефектов ЭК, в том числе – повреждений тела труб и недоворотов в муфтовых соединениях;

    - результаты оценки срока безопасной эксплуатации обследованных интервалов скважин.

# Функциональные требования

  - Состав выполняемых работ:

    - скважинные работы  по выявлению дефектов металла и муфтовых соединений в заданных интервалах ЭК;

    - оценка срока безопасной эксплуатации обследованных интервалов скважин.

2.2 Оценка срока безопасной эксплуатации выполняется с использованием результатов скважинной магнитной интроскопии, а также других данных о скважине, в том числе: инклинометрии, цементометрии, литолого-стратиграфического разреза, кавернометрии (по возможности), показателей коррозионной активности скважинного флюида (по возможности).

# Требования к условиям и средствам проведения ОПР

  - ОПР проводятся на объектах ОАО «________________».

  - Требования к условиям проведения ОПР:

    - Тип обсадной эксплуатационной колонны - труба, выполненная из стали группы прочности «Д» (аналог СТ45) с максимальной толщиной стенки 10 мм, наружным диаметром  146 мм (с учетом установленных допусков).

    - Максимальное гидростатическое давление в интервалах обследования ЭК – не более 30 МПа (300 атм.).

    - Максимальная температура в интервалах обследования ЭК – не более 100 градусов по Цельсию.

    - Максимальный угол отклонения ствола скважины от вертикали в интервалах обследования ЭК – не более 50 градусов; (обусловлено необходимостью движения прибора под своим весом).

    - Максимальное изменение кривизны скважины не более 2 градусов на 10 метровом участке ЭК (обусловлено разницей диаметра ЭК и диаметром прибора).

    - Скважины обследуются последовательно.

    - Работы по обследованию ЭК включают в себя: проезд к месту проведения работ и обратно и выполнение спускоподъемных операций непосредственно на скважине.

    - Промежуток времени между окончанием работ по обследованию одной скважины и началом работ по обследованию другой – не менее 12 часов (отдых партии и регламентные работы по обслуживанию интроскопа).

    - Скорость перемещения интроскопа по стволу скважины в процессе обследования не должна превышать:

- 2000 м/ч – на спуске/подъеме без записи данных;

- 200 м/ч – на подъеме с записью данных.

  - Место проведения работ должно быть оснащено всей необходимой техникой, оборудованием и оснасткой к моменту начала работ (бригада КРС- подъемник типа А-50 для проведения работ по очистке (скреперованию) ЭК и обеспечению СПО, скрепер с рабочим диапазоном по внутреннему диаметру ЭК, агрегат ЦА-320 и запас промывочной жидкости для проведения промывки скважины во время прохода скрепером, оборудование устья скважины противовыбросовым устройством,  ООО «________________» геофизический подъемник с оборудованием, необходимым для проведения СПО, шаблон с наружным диаметром 114мм и длиной не менее 3м, локатор муфт, оперативный автомобиль).

  - Требования к интроскопу и средствам проведения ОПР.

    - Перечень оборудования, приборов, оснастки и инструмента приведен в Таблице 1.

- Таблица 1

| № | Наименование | Количество | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытательные скважины |  | #### ОАО «________________ » |  |
| 2 | Геофизический подъемник | 1 | ООО «________________» |  |
| 3 | Скважинный магнитный интроскоп МИ-50 | 1 | ООО «________________» |  |
| 4 | Шаблон калибровочный | 1 | ООО «________________» |  |
| 5 | Локатор муфт | 1 | ООО «________________» |  |

    - Требования к геофизическому подъемнику:

- тип геофизического кабеля – КГ3х0,75;

- длина кабеля на барабане – не более 5000м;

- наконечник кабельный – НК-60 или аналогичный;

- выводы сигналов глубины ТТЛ-уровней «ШК+», « ШК-», «ММ»;

- источник питания постоянного тока 200В 0,25А, работающий в режиме стабилизации напряжения (типа «Гекат» или аналогичный);

- источник питания постоянного тока 250В 0,4А, работающий в режиме стабилизации тока (типа «Гекат» или аналогичный).

    - Требования к шаблону калибровочному:

- минимальный наружный диаметр – 114мм;

- минимальная длина – 3м.

    - Требования к интроскопу:

      - К началу ОПР интроскоп должен быть исправен.

      - Документальное сопровождение при предъявлении интроскопа на испытания:

    - настоящая Методика ОПР;

    - руководство по эксплуатации (РЭ) интроскопа магнитного скважинного МИ-50 (01-ИМ 50.00.00.00.000РЭ).

  - Требования к составу исходных данных.

    - Обязательными исходными данными для проведения магнитной интроскопии и оценки срока безопасной эксплуатации каждой скважины являются данные магнитной интроскпопии, получаемые при выполнении ОПР, а также данные получаемые независимо от ОПР: результаты инклинометрии, цементометрии скважины, литолого-стратиграфический разрез, а также показания локатора муфт (ЛМ) в интервале исследования интроскопом для точной привязки по глубине данных магнитной интроскопии и уточнения положения выявленных дефектов и особенностей обследованных скважин. Кривые локатора муфт (ЛМ) следует представить в виде Las-файлов (текстовый формат).

    - Дополнительными данными для оценки срока безопасной эксплуатации каждой скважины являются данные кавернометрии и данные о коррозионной активности скважинного флюида.

  - Место и условия проведения ОПР обеспечиваются ООО «________________».

- Подготовка интроскопа и документального сопровождения осуществляется

# Порядок проведения ОПР.

  - Перед началом работ, связанных со спуском интроскопа, бригада КРС с целью  очистки внутренней поверхности ЭК от перфорационных заусенцев, ржавчины, цементной корки, парафина и других отложений, осуществляет скрепирование и промывку ЭК. По окончанию и результатам работ по очистке ЭК составляется соответствующий «АКТ готовности  эксплуатационной колонны испытательной скважины к проведению спуска МИ-50» (Приложение А к Методике).

  - После очистки скважины бригадой КРС, ООО «________________» проводит шаблонирование ЭК. Работы производятся при помощи калибровочного шаблона, спускаемого в скважину на геофизическом кабеле совместно с локатором муфт до нижней границы установленных интервалов обследования. Локатор муфт необходим для контроля движения шаблона при спуске.

  - В случае непрохождения шаблона дальнейшее обследование ЭК выполняется по дополнительному согласованию с ОАО «________________ ».

  - Далее производится диагностическое обследование ЭК с использованием интроскопа.

  - Для выполнения оценки срока безопасной эксплуатации ООО «________________» и/или ОАО «_______________» предоставляют исходные данные по п. 3.5 о каждой скважине.

  - В случае отсутствия обязательных исходных данных для какой-либо скважины ОПР выполняются без оценки срока безопасной эксплуатации для этой скважины.

  - По окончании работ по обследованию скважины составляется «Акт проведения работ» (Приложение Г к Методике).

  - Интерпретация диагностических данных производится представителями ООО По результатам обследования для каждой скважины:

    - Составляется перечень выявленных дефектов металла и муфтовых соединений и особенностей обсадной эксплуатационной колонны.

    - Выполняется оценка срока безопасной эксплуатации участка скважины с каждым выявленным дефектом и всего обследованного интервала скважины в целом.

    - Оформляются отчеты – «Экспресс-отчет» и итоговый «Технический отчет», с указанием выявленных дефектов и оценкой срока безопасной эксплуатации обследованного интервала скважины.

    - «Экспресс-отчет»  (Приложение Б к Методике) с кратким описанием выявленных дефектов и особенностей обсадной эксплуатационной колонны представляется в течение суток после окончания полевых работ на скважине.

    - «Технический отчет» (Приложение В к Методике) с оценкой срока безопасной эксплуатации обследованных интервалов скважин представляются не позднее 30-ти рабочих дней после окончания работ на всех испытательных скважинах.

  - Анализ полученных по результатам ОПР сроков безопасной эксплуатации скважин проводится на Техническом совещании сторон, участвующих в ОПР, на котором принимаются предложения по необходимым объемам ремонта скважин.

# Требования обеспечения безопасности при проведении испытаний

  - Для безопасного проведения всего комплекса работ с интроскопом следует руководствоваться следующими документами:

    - «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем», утвержденные Госэнергонадзором России»;

    - «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08- 624-03»;

    - «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах РД 153-39.0-072-01 (М., 2001г.)».

  - Ответственность за обеспечение безопасности при проведении ОПР возлагается на соответствующие службы ООО «________________» и

# Приложение А

АКТ

готовности обсадной эксплуатационной колонны испытательной скважины

№________куста ______________ месторождения ________________

к проведению ОПР с использованием интроскопа МИ-50

#### Мы, нижеподписавшиеся представители НГДУ _________________ ОАО «________________»:

1.__________________________________________________

2. __________________________________________________

3.___________________________________________________

И представители ООО «_________»

1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________

составили настоящий Акт о том, что после проведения работ по очистке ЭК  внутренним диаметром ___________мм,  эксплуатационная колонна испытательной скважины №_______ готова к спуску МИ-50, а именно:

- осуществлена очистка колонны с методом  ___________________;

- результаты очистки ЭК:  обеспечен проход в интервале_________________;

-  минимальное проходное сечение обсадной колонны по результатам очистки имеет значение не менее _________ мм, а максимальное не более ________ мм;

- на устье испытательной скважины установлено противовыбросовое оборудование (тип)________________________________________

- обеспечение монтажа спускаемого оборудования (калибровочный шаблон, магнитный интроскоп МИ-50) и проведение СПО (шаблонирование и спуск, подъем прибора МИ-50) осуществляется подъемником А-50 бригады КРС №_________

Действия подразделений согласованы

- СПУСК в ЭК скважины №____ магнитного интроскопа МИ-50  разрешен.

#### Представитель НГДУ __________________ОАО «________________              »:

#### (Должность)                                                                   (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

#### Представитель ООО «_________»

#### __________________________________________________________________

#### (Должность)                                                                   (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

# Приложение Б

Экспресс-отчет по результатам обследования

| Скважина | Площадь |
| --- | --- |

Дата исследований:

| Характеристики магнитного интроскопа МИ-50 по выявлению дефектов в стенке ЭК | Мин. условный диаметр выявляемого дефекта типа «сквозное отверстие», мм | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальный размер выявляемого дефекта типа «поперечная щель»: |  |
|  | - Длина/раскрытие, мм | 30/10 |
|  | - Глубина, % от толщины стенки | 20 |
|  | Минимальные размеры выявляемого дефекта типа «коррозионная каверна»: |  |
|  | - Длина/ширина, мм | 10/10 |
|  | - Глубина, % от толщины стенки | 40 |

Исследования магнитным интроскопом проведены в интервалах:

Сведения по интервалам нарушений приведены в таблице:

| Основные выявленные очаги коррозии выявлены в следующих интервалах: |  |
| --- | --- |
| Наиболее значительные очаги коррозии эксплуатационной колонны выявлены в следующих интервалах: |  |
| Интервалы, в которых дефекты эксплуатационной колонны могут быть сквозными: |  |

| Интервалы перфорации: |  |
| --- | --- |
| Центраторы ЭК: |  |
| Кондуктор: |  |

# Приложение В

Технический отчет

по результатам обследования обсадной эксплуатационной колонны скважины

магнитным интроскопом МИ-50.

Отчет включает:

1 Общий раздел.

2 Результаты ОПР.

3 Выводы и заключение.

- Общий раздел.

  - Информация об ОПР и скважине:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |
| Интроскоп МИ-50: | Серийный номер: |
| Дата обследования: |  |
| Месторождение: |  |
| Номер скважины: |  |
| Интервалы обследования: |  |

  - Термины, определения и обозначения:

Каверна – локальный дефект в виде отдельной коррозионной язвы или механического повреждения.

Общая коррозия – участок сплошной коррозии в виде скопления каверн или сплошной потери металла.

Порыв стенки – сквозное повреждение стенки трубы эксплуатационной колонны произвольной формы.

Недоворот муфтового соединения – превышение допустимых значений зазора между трубами в муфтовом соединении.

Для обозначения общей оценки степени коррозионного повреждения (глубины дефектов) используются следующие символы:

« * » - остаточная толщина металла от 80% до 60% от номинальной;

« ** » - остаточная толщина металла от 60% до 30% от номинальной;

« *** » - остаточная толщина металла от 30% до 0% от номинальной.

- Результаты ОПР.

  - Таблица «Дефекты труб и напряженно-деформированное состояние дефектных участков».

| № п/п | Наименование конструкции (элемента) | Номер трубы/ муфты | Наименование дефекта | Длина дефекта, мм | Ширина дефекта, мм | Глубина дефекта | Глубина расположения дефекта от устья скважины, м | Напряжение в зоне дефекта, МПа | Срок безопасной эксплуатации дефектного участка элемента, лет | Срок безопасной эксплуатации элемента, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - Таблица «Дефекты муфтовых соединений и напряженно-деформированное состояние дефектных участков».

| № п/п | Наименование конструкции (элемента) | № дефекта | Наименование дефекта | Межтрубный зазор, мм | Мин. длина завернутой резьбы, мм | Глубина на уровне дефекта, м | Напряжения в зоне дефекта, МПа | Фактическая страгивающая сила, кН | Предельно допустимая страгивающая сила, кН | Результаты оценки дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - Магнитограммы дефектных участков.

- Выводы и заключение по сроку безопасной эксплуатации скважины.

От __________________ «____» _________________ 2011 г.

# Приложение Г

АКТ

проведения работ по обследованию технического состояния обсадной (эксплуатационной) колонны с помощью интроскопа МИ-50

«___»_________________2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель «Заказчика» в лице________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  с одной стороны, и представитель «Исполнителя» ООО «  » в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на скважине № ________________ _____________________________________месторождения__________________________площади (куст_____________) были проведены следующие виды работ: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

По  завершению  проведенных  работ  получены  следующие  результаты: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель «Заказчика»                                               Представитель «Исполнителя»

__________________________                                          __________________________

__________________________                                          __________________________